附件3：

- 6项有色金属行业标准样品成分含量表

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 特 性 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烧减量 | 数量 （瓶） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Al2O3 | CaO | MgO | P2O5 | Fe2O3 | TiO2 | MnO | SiO2 | K2O | Na2O | C |  |  |  |
|  | YSS064-2013 | 矾土（Al2O3-46）标准样品 | 标准值(%) | 46.52 | 0.69 | 0.37 | 0.35 | 14.01 | 1.36 | 0.13 | 22.96 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 12.75 | 1000 | 山东省冶金科学研究院 |
|  |  |  | 标准偏差(%) | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |  |  |
|  |  |  | 不确定度(%) | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |  |  |
|  | YSS065-2013 | 矾土（Al2O3-60）标准样品 | 标准值(%) | 60.41 | 0.51 | 0.26 | 0.30 | 9.69 | 2.22 | 0.082 | 17.82 | 0.22 | 0.070 | 0.14 | 7.96 | 1000 |  |
|  |  |  | 标准偏差(%) | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.01 | 0.09 |  |  |
|  |  |  | 不确定度(%) | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.002 | 0.01 | 0.07 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |  |  |
|  | YSS066-2013 | 矾土（Al2O3-70）标准样品 | 标准值(%) | 70.28 | 0.37 | 0.18 | 0.25 | 6.64 | 2.85 | 0.053 | 14.20 | 0.20 | 0.051 | 0.099 | 4.57 | 1000 |  |
|  |  |  | 标准偏差(%) | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.001 | 0.07 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.02 |  |  |
|  |  |  | 不确定度(%) | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.06 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.02 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |  |  |
|  | YSS067-2013 | 矾土（Al2O3-83）标准样品 | 标准值(%) | 83.07 | 0.22 | 0.088 | 0.18 | 2.71 | 3.64 | 0.011 | 9.69 | 0.17 | 0.022 | 0.050 | 0.15 | 1000 |  |
|  |  |  | 标准偏差(%) | 0.08 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |  |  |
|  |  |  | 不确定度(%) | 0.06 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 |  |  |
|  | YSS068-2013 | 矾土（Al2O3-88）标准样品 | 标准值(%) | 88.55 | 0.15 | 0.073 | 0.23 | 1.75 | 3.69 | — | 4.88 | 0.11 | 0.017 | 0.018 | — | 1000 |  |
|  |  |  | 标准偏差(%) | 0.08 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | — | 0.02 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | — |  |  |
|  |  |  | 不确定度(%) | 0.06 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | — | 7 | 8 | 8 | 8 | — |  |  |
| 注：表中不确定度为扩展不确定度，k=2；标准偏差为单次测量的标准偏差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 特 性 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （瓶） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ni% | Co% | Cu% | MgO% | Zn% | Pb (g/t) | As (g/t) | Ag (g/t) | Au (g/t) | Pt (g/t) | Pd (g/t) |  |  |
|  | YSS069-2013 | 镍矿石 标准样品 | 标准值 | 0.49 | 0.016 | 0.45 | 27.69 | 0.013 | 10 | （3.2） | 4 | 0.20 | 0.35 | 0.16 | 150 | 金川集团有限公司 |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.021 | 0.0013 | 0.014 | 0.40 | 0.0019 | 0.82 | （0.7） | 1.1 | 0.041 | 0.031 | 0.025 |  |  |
|  |  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.002 | 0.02 | 0.29 | 0.002 | 1 | - | 1 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 标准值 | 1.40 | 0.036 | 0.99 | 26.68 | 0.017 | 20 | （2.2） | 5 | 0.18 | 0.35 | 0.18 | 150 |  |
|  |  |  | 标准偏差 | 0.059 | 0.0025 | 0.035 | 0.35 | 0.0040 | 3.4 | （0.2） | 1.6 | 0.043 | 0.070 | 0.025 |  |  |
|  |  |  | 不确定度 | 0.05 | 0.003 | 0.03 | 0.26 | 0.004 | 3 | - | 2 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 注：1.表中不确定度为扩展不确定度，式中SX为算数总平均值的标准偏差，Si 为不均匀性产生的标准偏差。 2.标准偏差为单次测量的标准偏差。 3.括号内的值作为参考值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |